Universalverschraubung mit konischem Außengewinde aus PP

PUM

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Verbindung von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC

Überwurfmutter aus PP

Konisches Außengewinde aus PP

d15-d34

3/4"-1 1/2"

PFA/PN Wasser = 12,5 bar

Lieferbare Dimensionen

d R

15-21 3/4"

15-21 1"

21-27 3/4"

21-27 1"

21-27 1 1/4"

27-34 3/4"

27-34 1"

27-34 1 1/4"

27-34 1 1/2"